说   明

一、技术标准与设计规范

1、《公路工程技术标准》JTG B01-2003

2、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004

3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004

4、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000

5、《公路交通安全设施设计技术规范》（JTG D81-2006)

二、技术指标

主要技术指标表

| 公路等级 | 二、三、四级公路 |
| --- | --- |
| 路基宽度(m) | 10 |
| 汽车荷载等级 | 公路-Ⅱ级 |
| 行车道数 | 2 |
| 桥面宽度(m) | 10 |
| 跨径(m) | 2×25 |
| 斜交角(°) | 0 |
| 梁高（m） | 1.35 |
| 设计安全等级 | 二级 |
| 环境类别 | Ⅰ类、Ⅱ类 |

- 三、主要材料

1、混凝土

1) 水泥：应采用高品质的硅酸盐水泥，同一座桥的预制梁应采用同一品种的水泥。

2) 粗骨料：应采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产。碎石最大粒径不宜超过25mm，以防混凝土浇筑困难或振捣不密实。

3) 混凝土：现浇箱梁及桥面铺装均采用C40混凝土。

2、普通钢筋

普通钢筋采用R235和HRB335钢筋，钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB13013-1991）和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-1998）的规定。凡钢筋直径≥12mm者，采用HRB335热轧带肋钢；凡钢筋直径<12mm者，采用R235 (A3)钢。

R235钢筋主要采用直径d＝10mm一种规格；HRB335钢筋主要采用直径d＝12、16、28mm三种规格。

3、预应力钢筋

预应力钢绞线采用抗拉强度标准值=1860MPa、公称直径d=15.2mm的低松弛高强度钢绞线，其力学性能指标应符合《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224-2003）的规定。

4、其他材料

1）钢板：钢板应采用《碳素结构钢》GB700－1998规定的Q235B钢板。

2）锚具：现浇箱梁腹板钢束采用M15-12、M15-16、 M15-17、M15-19圆形锚具及其配套配件，预应力管道采用圆形金属波纹管；顶板钢束采用BM15-5扁形锚具及其配套的配件，管道采用扁形金属波纹管。金属波纹管钢带厚度不应小于0.35mm。

3）支座：采用盆式橡胶支座，其材料和力学性能均应符合现行国家和行业标准的规定。

四、设计要点

1、现浇箱梁按部分预应力混凝土A类构件设计，其内力计算采用平面杆系有限元程序。

2、桥面板按单向板和悬臂板计算配筋。

3、计算参数

1）混凝土：重力密度γ=26.0kN/，弹性模量为=3.45×MPa；

2）预应力钢筋：弹性模量=1.95×105 MPa，松驰率ρ＝0.035，松驰系数ζ＝0.3；

3）锚具：锚具变形、钢筋回缩取6mm（一端）；

4）管道摩擦系数：＝0.25；

5）管道偏差系数：＝0.0015；

6）支座不均匀沉降：Δ＝5mm；

7）竖向梯度温度效应：考虑桥面现浇层对梯度温度的影响, 按现行规范规定取值；

8）年平均相对湿度：55％。

4、箱梁最大反力：

路基宽度（W＝10.0米）

| 支点位置 作 用 | 端支点 | 中墩支点 |
| --- | --- | --- |
| 恒载（KN） | 1090 | 4385 |
| 恒载+汽车（KN） | 1668 | 5337 |

5、箱梁采用满堂支架浇筑，两端同时张拉的施工方法。

6、箱梁不设置预拱度。